Sposób odtworzenia nawierzchni dróg po przekopach

(dotyczy nawierzchni nie ujętych w projektach drogowych)

- korytowanie

- warstwa odcinająca piaskowa – 10 cm,

- podbudowa tłuczniowa warstwa dolna fr. 0/63mm – 25cm,

- podbudowa tłuczniowa warstwa górna fr. 0/31,5mm – 10cm,

- nawierzchnia bitumiczna BA warstwa wiążąca – 7 cm,

- nawierzchnia bitumiczna BA warstwa ścieralna – 5cm.